Клей для камня полиэфирный ELKAY MARBLE GLUE EB30 TRANSPARENT (медовый/густой) 0,8 кг- двухкомпонентный прозрачно-медовый густой клей на полиэфирной основе. Клей подходит для ремонта, склеивания, заполнения пустот и пористых поверхностей гранита, мрамора , травертина, керамике, кварцевого агломерата и подобных материалов.

- Клей применятся для внутренних горизонтальных и вертикальных работ.

- Превосходная яркость после шлифовки и полировки.

- Многообразная цветовая палитра благодаря прозрачности клея и соединению колеров.

- Время рабочего использования / Быстрое отверждение 5-7 мин при 25 °C.

- Отсутствия изменения цвета, растрескивания и усадки во время отвержения.

Характеристики :

Артикул                                                ELKAY EB30-TRANS-800

Бренд                                                     ELKAY

Страна производства                           Турция

Цвет                                                       Прозрачно-медовый

Объем                                                    0,8 кг

Консистенция                                      Пастообразная, гелевая, густая

Тип                                                        Полиэфирный клей

Время рабочего                                    5-7 мин

использования при 25 °C

Полное время отверждения               30 мин

при 25 °C

Рекомендации :

- Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой.

- Возьмите из банки/ведра/бочки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 2-3 % от веса.

- Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.

Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку.

Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители. Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем. Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончанию смешивания.

После использования хорошо закройте банку. Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей