ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ ПЕСКОСТРУЙНОЙ УСТАНОВКИ

1. Перед началом работы необходимо проверить надёжность крепления всех шлангов, особенно находящихся под давлением.

2. Все краны находятся в закрытом положении!

3. Подключить пылесос к сети 220 В, пескоструй к компрессору, используя шланг, внутренний диаметр которого не менее 14 мм (меньший диаметр не обеспечит достаточной пропускной способности сжатого воздуха).

4. Провести декомпрессию аппарата: (компрессор включён)

А) Открыть кран, находящийся на редукторе, сжатый воздух наполнит нижний бачок (ресивер).

Б) Поворачивая по часовой стрелке колпачок редуктора, установить давление 3-4 атм. Манометр показывает давление в ресивере.

В) Направив рабочую голову в безопасном направлении, открыть регулировочный кран, затем открыть кран смесительной камеры, находящийся в нижней части ресивера.

Г) Через несколько секунд остановить подачу воздуха в пескоструйный аппарат, закрыв кран, расположенный на редукторе, затем закрыть все остальные краны. Декомпрессия завершена.

5. Большим и указательным пальцами ослабить пружину и открутить барашек на направляющем штоке пересыпного клапана, снять пружину, отстегнуть крепёжные шпингалеты. Открыть крышку верхнего бачка и засыпать 8-12 кг ЧИСТОГО и СУХОГО абразива. Масса абразива не должна превышать 2/3 объёма ресивера (нижний бачок).

6. Закрыть крышку, защелкнуть шпингалеты. Надеть пружину, накрутить барашек на направляющий шток.

7. Нажать на барашек вниз до упора, что приведёт к открытию пересыпного клапана и пересыпку абразива из верхнего бачка в нижний.

8. Дождавшись полной пересыпки абразива в нижний ресивер (15-20 сек), отпустить барашек. Под воздействием пружин на направляющем штоке, пересыпной клапан вернётся в исходное положение и закроет отверстие для пересыпки абразива. Дважды нажав на барашек, удаляются остатки абразива, если они остались на поверхности клапана, для более плотного его закрывания.

9. Перед началом обработки необходимо максимально удобно расположить аппарат около обрабатываемой поверхности. Проверить достаёт ли рабочая голова всех участков поверхности для обработки.

10. Включить пылесос.

11. Полностью открыть регулировочный кран.

12. Установить рабочую голову на обрабатываемой поверхности в вертикальном положении.

13. Открыть кран на редукторе.

14. Переместив рычаг шиберного затвора в положение ОТКР, начинаем пескоструйную обработку.

15. Проводить обработку следует плавными круговыми движениями рабочей головы по всей плоскости обрабатываемой поверхности до необходимой глубины.

16. При необходимости остановить работу, достаточно переместить рычаг шиберного затвора в положение ЗАКР и закрыть кран на редукторе. Затем необходимо в течение 15 – 20 секунд, не отрывая рабочую голову от поверхности, продолжать работу. Таким образом, работающий пылесос засосет обратно в циклон абразив, который мог остаться в шланге.

17. После прекращения подачи воздушнопесчаной смеси, отключить пылесос.

18. Регулировочный кран используется для усиления или ослабления активности подачи воздушнопесчаной смеси.  Также на активность рабочих режимов пескоструя можно влиять путем повышения или понижения давления редуктором или уровнем ствола с твердосплавным соплом, который находится в рабочей голове и перемещается вертикально. Фиксируется стопорным винтом.

19. Возобновлять и прекращать работу необходимо при помощи шиберного затвора и крана на редукторе.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

- вносить изменения в конструкцию пескоструйной установки.

- использовать воздушные и абразивопроводящие шланги других диаметров.

- работать с соплами с раскалибровкой более 5-ти мм.

- пользоваться абразивными материалами других фракций и маркировок, а также абразивами сомнительного происхождения, чтобы не засорить абразивопроводищие каналы.

- закрывать пересыпной клапан во время пересыпки абразива.

- превышать допустимое рабочее давление.

- подключать установку к компрессорам, не обеспечивающим достаточного объема воздуха и не имеющим масловлагоотделителей.

- направлять рабочую часть пескоструйной установки в сторону людей.

- зоабывать регулярно очищать фильтр пылесоса.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО!