Клей эпоксидный ELKAY THOR HYBRID Ceramic and Sintered Stone Adhesive EB45H (прозрачный/густой) 1,0 кг- суперпрозрачный двухкомпонентный полиэфирный клей  для ремонта, склеивания гранита, мрамора , травертина, керамике, кварцевого агломерата и подобных материалов.

- Время рабочего использования / Быстрое отверждение 5-7 мин при 25 °C.

- Низкая склонностью к пожелтению

- Клей применятся для внешних горизонтальных и вертикальных работ.

- Многообразная цветовая палитра благодаря прозрачности клея и соединению колеров.

- Превосходная яркость после шлифовки и полировки.

- Устойчивость к давлению

- Отсутствия изменения цвета, растрескивания и усадки во время отвержения.

Характеристики :

Артикул                                                ELKAY EB45H-THOR HYBRID-1

Бренд                                                     ELKAY

Страна производства                           Турция

Цвет                                                       суперпрозрачный

Объем                                                    1,0 кг

Консистенция                                       Гелевая, густая

Тип                                                        Полиэфирный клей

Время рабочего                                    5-7 мин

использования при 25 °C

Полное время отверждения               30 мин

при 25 °C

Рекомендации :

- Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой.

- Возьмите из банки/ведра/бочки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 1-3 % от веса.

- Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.

Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку.

Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители. Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем. Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончанию смешивания.

После использования хорошо закройте банку. Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей