Клей для камня полиэфирный ELKAY Marble Glue EB25 3,5кг – бежевый двухкомпонентный густой клей на полиэфирной основе.  Клей подходит для ремонта, склеивания, заполнения пустот и пористых поверхностей гранита, мрамора , травертина, керамике, кварцевого агломерата и подобных материалов.

- Клей применятся для внутренних горизонтальных и вертикальных работ.

- Отсутствия изменения цвета, растрескивания и усадки во время отвержения.

- Время рабочего использования / Быстрое отверждение 3-5 мин при 25 °C.

- Превосходная яркость после шлифовки и полировки

Характеристики :

Артикул                                               ELKAY EB25-Beige-3,5

Бренд                                                   ELKAY

Страна производства                         Турция

Цвет                                                    Бежевый

Объем                                                3,5 кг

Консистенция                                   Пастообразная, густая

Тип                                                     Полиэфирный клей

Время рабочего                                3-5 мин

использования при 25 °C

Полное время отверждения         10-12 мин

при 25 °C

Рекомендации :

- Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой.

- Возьмите из банки/ведра/бочки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 2-3 % от веса.

- Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.

Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку.

Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители. Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем. Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончанию смешивания.

После использования хорошо закройте банку. Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей