Клей эпоксидный ELKAY epoGRANIT 1:1 RATIO Epoxy Adhesive Beige EG2001 (бежевый/густой) 1,0+1,0 кг- бежевый двухкомпонентный эпоксидный клей  для ремонта, склеивания гранита, мрамора , травертина, керамике, кварцевого агломерата и подобных материалов.

- Пропорция клея и отвердителя 1:1

- Время рабочего использования 45 мин при 25 °C.

- Высокая адгезия

- Клей применятся для внешних горизонтальных и вертикальных работ.

- Возможно использовать для крепления  соединительных болтов и металла к бетону

Характеристики :

Артикул                                                ELKAY EG2001-Beige -1

Бренд                                                     ELKAY

Страна производства                           Турция

Цвет                                                       Бежевый

Объем                                                    1,0 кг

Консистенция                                       Пастообразная

Тип                                                        Эпоксидный елей

Время рабочего                                    45 мин

использования при 25 °C

Полное время отверждения               24 ч

при 25 °C

Рекомендации :

- Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой.

- Возьмите из банки/ведра/бочки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 1:1

- Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.

Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку.

Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители. Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем. Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончанию смешивания.

После использования хорошо закройте банку. Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей